TERMO 450

| ТИП ПОКРИТТЯ | Термостійке однокомпонентне поліфенілметилсилоксанове покриття з високою атмосферостійкістю, стійке до мінерального масла, нафтапродуктів та бризок розчинів солі. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЛАСТЬ ВИКОРИСТАННЯ | використовується в якості самостійного покриття (грунт-емаль), для захисту металу та мінеральних основ, що піддаються тривалому нагріванню до +400ºС та короткостроковому нагріву до +450ºС Використовується для зовнішніх та внутрішніх робіт. Рекомендується для фарбування печей, камінів, грилів, котлів, металевого обладнання, вихлопних труб автомобілів. |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕВАГИ ПРОДУКТУ | - Стійкість до тривалого нагріву +400ºС - Відмінна стійкість до впливу атмосфери; - Стійкість до мінерального масла; - Стійкість до бризок та проливів нафтапродуктів; - Стійкість до бризок розчинів солі. - Можливість нанесення на оцинковані та алюмінієві поверхні; - Можливість нанесення при температурах від 0°С |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕХНІЧНИЙ ОПИС | Колір покриття |  |  | Чорний, сріблястий, графіт |  |  |  |  |
|  | Зовнішній вигляд |  |  | матовий |  |  |  |  |
|  | Об’ємний сухий залишок, % |  |  | 23 |  |  |  |  |
|  | Час висихання на дотик при +25°С |  |  | 15 хвилин |  |  |  |  |
|  | Повна полімерізація |  |  | 30 хвилин при температурі +230-250°С |  |  |  |  |
|  | Густина |  |  | 1,1±0,02 |  |  |  |  |
|  | Товщина шару за одну операцію, мкм |  |  | 30 мкм |  |  |  |  |
|  | Об’єм летких органічних речовин (VOC) |  |  | 667 г/л |  |  |  |  |
| ВИТРАТИ |  |  |  |  |  |  | Рекомендовано |  |
|  | Товщина сухої плівки, ТСП |  |  |  |  |  | 30 |  |
|  | Товщина мокрої плівки, ТМП |  |  |  |  |  | 70 |  |
|  | Теоретичні витрати г/м2 |  |  |  |  |  | 143 |  |
|  | Теоретичні витрати м2/кг |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  | *практичні витрати залежать від умов нанесення, типу конструкції, шорсткості поверхні та методу нанесення. Втрати можуть складати від 5% до 60% **рекомендована товщина забезпечить максимальну стійкість до дії високої температури та забезпечить достатню атмосферостійкість. Перевищення товщини покриття погіршує стійкість до дії високої температур. |  |  |  |  |  |  |  |
| УМОВИ НАНЕСЕННЯ |  |  | Мінімум |  | Оптимально |  |  | Максимум |
|  | Температура повітря |  | 0°С |  | +25°С |  |  | +30°С |
|  | Температура поверхні |  | 0°С |  | +25°С |  |  | +30°С |
|  | Точка роси |  | На 3°С нижче температури поверхні |  |  |  |  |  |
|  | Відносна вологість повітря |  | Не більше 85% |  |  |  |  |  |
| ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ | Поверхні, що підлягають фарбуванню повинні бути сухими та чистими. Перед струминним очищенням з поверхні обов'язково видаляються окалина, масляні, жирові забруднення та неорганічні солі за допомогою ганчірки з розчинником. Підготовка металу відбувається у відповідності до ДСТУ ISO 8501 до ступеню Sa 2,5. Детальну інформацію можна знайти у «Інструкції з підготовки поверхні» на сайті zip.ua. |  |  |  |  |  |  |  |
| ПІДГОТОВКА МАТЕРІАЛУ | Для приготування фарба ретельно перемішується у заводській тарі до гомогенного стану. Розведення зазвичай не потрібно!!! Але при потребі можна додати розчинник згідно рекомендацій в кількості до 5%. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Температура |  |  |  |  |  | Розчинник |  |
|  | +25-35°С |  |  |  |  |  | MAGNUM-3 |  |
|  | +15-25°С |  |  |  |  |  | Сольвент |  |
|  | До +15°С |  |  |  |  |  | Ксилол |  |
| СПОСІБ НАНЕСЕННЯ | Для нанесення рекомендуються методи повітряного та безповітряного розпилення. Допускається нанесення пензлем та валиком. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повітряне розпилення |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Діаметр сопла: |  |  |  |  |  | 1,3-1,4мм |  |
|  | Тиск: |  |  |  |  |  | 2,5-3 bar |  |
|  | Робоча в’язкість: |  |  |  |  |  | 20-30 сек |  |
|  | Розведення: |  |  |  |  |  | 0-5% |  |
|  | Безповітряне розпилення |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Діаметр сопла: |  |  |  |  |  | 0,010-0,012” (0,25-0,30 мм) |  |
|  | Тиск: |  |  |  |  |  | 130-150 bar |  |
|  | Розведення: |  |  |  |  |  | Не потрібно |  |
|  | *При нанесенні насамперед фарбуються місця зварювальних швів, вирізів, кромок та інші важкодоступні місця за допомогою пензля. |  |  |  |  |  |  |  |
| ЧАС ВИСИХАННЯ | Товщина 75 мкм ТМП | +5°С |  |  |  | +20°С |  | +30°С |
|  | Сухий на дотик | 30 хв |  |  |  | 15 хв |  | 5 хв |
|  | Нанесення наступного шару | 1,5 год |  |  |  | 1 год |  | 30 хв |
|  | Повна полімерізація відбувається тільки при +230-250°С протягом 30 хвилин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Допускається нанесення методом «мокрий по мокрому». |  |  |  |  |  |  |  |
| ОЧИСТКА ОБЛАДНАННЯ | Відразу після нанесення необхідно ретельно промити обладнання від залишків фарби. Для очищення та промивання інструменту можна використовувати розчинники ксилол, 647, 650. |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗБЕРІГАННЯ ТА ПАКУВАННЯ | Зберігати у сухому прохолодному місці з гарною вентиляцією. Гарантійний термін зберігання у герметично закритій заводській тарі – 24 місяці.Фарба поставляється комплектно у металевих відрах та банках. |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ | Фарба призначена для нанесення професійними фахівцями для промислових потреб та відповідно до рекомендацій, наведених у цій технічній інформації. Мінімальні вимоги техніки безпеки під час роботи з емаллю: - Уникати потрапляння емалі в очі та на шкіру, для захисту очей та шкіри необхідно застосовувати захисний одяг, рукавички, окуляри, маски тощо. - Забезпечити необхідну вентиляцію ділянок виробництва фарбування. - У разі попадання емалі на шкіру необхідно негайно зняти забруднений одяг та ретельно промити шкіру водою з милом або використовувати спеціальні очищувачі шкіри. Розчинники та розріджувачі фарб не застосовувати. При попаданні емалі в очі необхідно ретельно промити їх чистою проточною водою протягом принаймні 10 хвилин, розсунувши повіки. Після чого відразу ж звернутися по допомогу до лікаря. - фарба відноситься до легкозаймистих матеріалів. Не допускати на ділянках фарбування куріння та використання відкритого полум'я. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ця технічна інформація є результатом тестів та практичного досвіду застосування матеріалу. Неправильне застосування матеріалу не гарантує якість та термін служби покриття. У будь-якому разі остаточне застосування матеріалу має бути узгоджене із фахівцями ТОВ ПП «ЗІП». Технічна інформація на цей продукт може бути змінена без попередження www.zip.ua |  |  |  |  |  |  |  |  |